Przetarg nr UMW / AZ / PN – 40 / 13                        Załącznik nr 3 do Siwz

Opis wykonania mebli – wymogi Zamawiającego

# Zastosowane materiały

### Płyta wiórowa melaminowana

Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej, 3 warstwowej, melaminowanej. Płyty melaminowane winny legitymować się atestem higieniczności E1, potwierdzającym dopuszczalny normą poziom zawartości wolnego formaldehydu, substancji mogącej powodować podrażnienia błon śluzowych, spojówek oczu.

Gęstość płyty - nie mniej niż 625 kg/m3.

Dopuszczalna kolorystyka: buk, dąb, grusza, jabłoń, klon, olcha, orzech, wenge.

### Podstawy jezdne krzeseł i foteli

Pięcioramienne podstawy jezdne wykonane z metalu lakierowanego proszkowo, bądź chromowanego. Jako alternatywę dopuszcza się zastosowanie pięcioramiennych podstaw jezdnych wykonanych z tworzywa. Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.

## Mechanizmy i elementy ruchome

### Mechanizmy ruchowe krzeseł i foteli

W krzesłach obrotowych i fotelach gabinetowych powinny być zastosowane mechanizmy synchroniczne, które to należą do grupy tzw. mechanizmów dynamicznych czyli takich, w których zarówno siedzisko, jak i oparcie powinny być w ciągłym ruchu. Tego typu rozwiązania są zalecane do długotrwałej pracy w pozycji siedzącej, a biorąc pod uwagę charakterystykę przeznaczenia krzeseł, takie właśnie rozwiązania uważa się za niezbędne.

### Ruchome, regulowane podłokietniki

Krzesła i fotele powinny być wyposażone również w regulowane podłokietniki, które dzięki możliwości dostosowania ich umiejscowienia w stosunku do ciała użytkownika, zapewniają właściwe podparcie dla przedramion i odciążają jego ramiona i barki.

- Szafa z drzwiami przesuwnymi do zabudowy (3000 x 400 x 2500h) mm.

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm.

Szerokość – 3000 mm, głębokość – 400 mm, wysokość – 2500 mm, rozmiary mebla mogą różnić się w zakresie : +/- 10 %.

Półki o szerokości 580 mm (+/- 10 %), umieszczone w 6 rzędach (odległość pomiędzy rzędami  340 mm (+/- 10 %.)). Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV min. 0,5 mm. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Drzwi szafy (o wymiarach 1000 x 2460 mm (+/- 10 %.)), wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi osadzone na prowadnicach aluminiowych (2 tory jezdne) zapewniających cichą pracę oraz gwarantujących bezpieczne użytkowanie.

Drzwi wyposażone w zamek z wymiennym cylinderkiem.

Szafa bez tylnej ścianki.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Nadstawka na szafę aktową (poz. 1) konstrukcja 5-częściowa, drzwi przesuwne zamykane na zamek (3000 x 400 x 700h) mm.

Nadstawka o wymiarach: szerokość – 3000 mm, głębokość – 400 mm, wysokość – 700 mm, rozmiary mebla mogą różnić się w zakresie: +/- 10 %.

Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV min. 2 mm.

Półki o szerokości 580 mm (+/- 10 %). Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Drzwi szafy (o wymiarach 1000 x 660 mm (+/- 10 %)), wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi osadzone na prowadnicach aluminiowych (2 tory jezdne) zapewniających cichą pracę oraz gwarantujących bezpieczne użytkowanie. Drzwi wyposażone w zamek z wymiennym cylinderkiem.

Nadstawka bez tylnej ścianki.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Zabudowa socjalna 1480 x 550 x 860 mm

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego składa się z szafki podblatowej o szerokości 600 mm, z półkami, szafki podblatowej o szerokości 400 mm i szafki podblatowej z szufladami o szerokośc 480 mm. Głębokość szafek – 550 mm. Zestaw szafek wyposażony blat z tzw. „postformingu” o grubości min. 38 mm. W blat wpuszczony zlew ceramiczny (o wymiarach 540 x 550 x 850 mm).

Rozmiary zabudowy mogą różnić się w zakresie :  +/-  10%

Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 -  1100.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1.

Szafka oparta na 4 regulacyjnych stopkach montowanych do dolnego wieńca.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Szafki wiszące z drzwiami nad zabudową (poz. 3) 1480 x 350 x 500 mm

Zestaw złożony z szafki o szerokości 600 mm z półką, szafki o szerokości 400 mm z półką i szafki o szerokości 480 mm z półką. Zestaw montowany do ściany w sposób stabilny i zapewniający bezpieczne użytkowanie (za pomocą listwy montażowej, na tzw. „ucios”).

Głębokość szafek – 350 mm.

Rozmiary mebla mogą różnić się w zakresie: +/- 10%.

Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi zachodzą na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Zabudowa socjalna 1200 x 550 x 860 mm

Wyposażenie pomieszczenia socjalnego składa się z szafki podblatowej o szerokości 600 mm, z półkami i szafki podblatowej z szufladami o szerokości 600 mm. Zestaw szafek wyposażony w blat z tzw. „postformingu” o grubości min. 38 mm. W blat wpuszczony zlew ceramiczny (o wymiarach 540 x 550 x 850 mm).

Głębokość szafek – 550 mm.

Rozmiary mebla mogą różnić się w zakresie: +/- 10%.

Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1.

Szafka oparta na 4 regulacyjnych stopkach montowanych do dolnego wieńca.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Szafki wiszące z drzwiami, nad zabudową (poz. 5), 1200 x 350 x 500 mm

Zestaw złożony z 2 szafek o szerokości 600 mm, z półkami. Zestaw montowany do ściany w sposób stabilny i zapewniający bezpieczne użytkowanie (za pomocą listwy montażowej, na tzw. „ucios”).

Głębokość szafek – 350 mm.

Rozmiary mebla mogą różnić się w zakresie: +/- 10%.

Korpusy szafek wykonane z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeże oklejone PCV – min. 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Szafa aktowa dwudrzwiowa 800 x 420 x 2000 mm

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm wykończonej PCV min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm wykończonej PCV min. 2 mm.

Szerokość – 800 mm, głębokość – 420 mm, wysokość – 2000 mm.

Rozmiary mebla mogą różnić się w zakresie: +/- 10 %.

Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości min. 32 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek.

Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Drzwi szafy wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, z listwą przymykową. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy.

Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Regał otwarty 800 x 420 x 2000 mm

Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeże oklejone PCV – min. 2 mm (tył korpusu również oklejony). Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Wszystkie półki oraz wieniec górny i dolny wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości min. 32 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (minimalne udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki - 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL.

Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz regału.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Szafo – regał aktowy 800 x 420 x 2000 mm.

Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej, grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.

Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.

Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości min. 32 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki - minimum 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Szafa częściowo zamknięta drzwiami płytowymi (od góry 2 przestrzenie segregatorowe zamknięte, jedna przestrzeń otwarta i 2 przestrzenie zamknięte). Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV min. 2 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafo-regału.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Szafo – regał aktowy 800 x 420 x 2400 mm.

Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV - min. 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.

Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.

Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości min. 32 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki - minimum 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Szafa częściowo zamknięta drzwiami płytowymi (od góry 2 przestrzenie segregatorowe zamknięte, dwie przestrzenie otwarte i 2 przestrzenie zamknięte). Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV – min. 2 mm. Drzwi zachodzą na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafo-regału.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Nadstawka aktowa dwudrzwiowa 800 x 400 x 500 mm

Korpus nadstawki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm wykończonej PCV min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm.

Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Nadstawka aktowa dwudrzwiowa 800 x 600 x 500 mm

Korpus nadstawki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm wykończonej PCV min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm.

Drzwi wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Biblioteczka – witryna 800 x 550 x 2000 mm

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm.

Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości min. 32 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki - minimum 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Drzwi szafy wykonane ze szkła hartowanego o grubości min. 6 mm, umieszczonego w ramce aluminiowej o grubości min. 20 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Szafa wyposażona w zamek patentowy z wymiennym cylinderkiem.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz biblioteczki.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Szafka meblowa – witryna 800 x 550 x 2000 mm

Korpus szafy wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm (tył korpusu również oklejony), zamknięty od góry wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, obrzeża  wykończone PCV - min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeże wykończone PCV – min. 2 mm.

Wszystkie półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm, z doklejką wzmacniającą o grubości min. 32 mm, umieszczoną wzdłuż przedniej krawędzi półek (udokumentowane dopuszczalne obciążenie półki - minimum 47 kg). Całość konstrukcji półki oklejona od frontu wysokociśnieniowym laminatem HPL. Półki połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Drzwi szafy wykonane ze szkła hartowanego o grubości min. 6 mm, umieszczonej w ramce aluminiowej o grubości min. 20 mm. Drzwi zachodzące na wieniec dolny, a pod wieniec górny korpusu szafy. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Szafa wyposażona w zamek z wymiennym cylinderkiem.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

Kolorystyka i uchwyty wybrane zostaną przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Biurko narożne (1700x1400x700x750) mm

Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV - min. 2 mm.

Wysokość biurka regulowana w zakresie min. 740-760 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu biurka, stelaż cofnięty od krawędzi blatu o 5 mm.

Stelaż biurka wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju prostokątnym o wymiarach 50x30x1,5 mm. Nogi wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40x1,5 mm lub okrągłe Ø 43 mm montowane w sposób umożliwiający szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji (np. za pomocą kostki). Noga zakończona stopą regulacyjną o zakresie regulacji od 0 do 20 mm.

Biurko od strony zewnętrznej blatu wyposażone w maskowany otwór przelotowy Ø 50 mm na kable (umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym).

Stelaż lakierowany proszkowo na kolor alu (RAL 9006)

Rysunek poglądowy

- Biurko proste (1500x700x750) mm

Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV - min. 2 mm.

Wysokość biurka regulowana w zakresie min. 740-760 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu biurka, stelaż cofnięty od krawędzi blatu o 5 mm.

Stelaż biurka wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju prostokątnym o wymiarach 50x30x1,5 mm, nogi wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40x1,5 mm lub okrągłe Ø 43 mm montowane w sposób umożliwiający szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji (np. za pomocą kostki). Noga zakończona stopą regulacyjną o zakresie regulacji od 0 do 20 mm.

Biurko od strony zewnętrznej blatu wyposażone w maskowany otwór przelotowy Ø 50 mm na kable (umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym).

Stelaż lakierowany proszkowo na kolor alu (RAL 9006)

Rysunek poglądowy

- Biurko proste na kontenerze podporowym (1500x700x750) mm

Biurko z jednej strony oparte na nogach metalowych, z drugiej oparte na kontenerze podporowym o wysokości 630 mm.

Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV - min. 2 mm.

Wysokość biurka regulowana w zakresie 740-760 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu biurka, stelaż cofnięty od krawędzi blatu o 5 mm.

Stelaż biurka wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju prostokątnym o wymiarach 50x30x1,5 mm, nogi wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40x1,5 mm lub okrągłe Ø 43 mm montowane w sposób umożliwiający szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji (np. za pomocą kostki). Noga zakończona stopą regulacyjną o zakresie regulacji od 0 do 20 mm.

Biurko od strony zewnętrznej blatu wyposażone w maskowany otwór przelotowy Ø 50 mm na kable (umiejscowienie do uzgodnienia z Zamawiającym).

Stelaż lakierowany proszkowo na kolor alu (RAL 9006).

Rysunek poglądowy

- Blenda osłonowa o wymiarach 1700 x 300 x 18 mm

Blenda wykonana z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone z PCV - min. 2 mm.

Blenda montowana do blatu biurka w sposób trwały, przy pomocy dwóch uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Rysunek poglądowy

- Blenda osłonowa o wymiarach 1500 x 300 x 18 mm

Blenda wykonana z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone z PCV - min. 2 mm.

Blenda montowana do blatu biurka w sposób trwały, przy pomocy dwóch uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Rysunek poglądowy

- Blenda osłonowa o wymiarach 700 x 300 x 18 mm

Blenda wykonana z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone z PCV - min. 2 mm.

Blenda montowana do blatu biurka w sposób trwały, przy pomocy dwóch uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Rysunek poglądowy

- Kontener 3-szufladowy 430 / 600 / 600 mm

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm, z atestem higieniczności E1, oklejony obrzeżem PCV – min. 2 mm. Wieniec górny wykonany z trójwarstwowej płyty melaminowanej o gr. min.  25 mm.

Szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego z wkładką patentową blokującego jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem.

Szuflady na prowadnicach rolkowych z tzw. „pełnym wysuwem”.

Uchwyty łukowe, dwupunktowe, metalowe, kolor – chrom matowy (do uzgodnienia z Zamawiającym).

Kontener wyposażony w kółka jezdne.

Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.

Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Kontener z drzwiami  430 / 600 / 600 mm

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm, z atestem higieniczności E1, oklejony obrzeżem PCV – min. 2 mm. Wieniec górny wykonany z trójwarstwowej płyty melaminowanej o gr. min. 25 mm.

Drzwi montowane do korpusu za pomocą 2 zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100.

Drzwi zamykane za pomocą zamka patentowego - zamek i klucz z indywidualnym numerem.

Kontener wyposażony w kółka jezdne.

Kontener wyposażony w 1 półkę.

Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.

Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Kontener 4-szufladowy  430 / 600 / 750 mm - dostawka do biurka

Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o gr. min. 18 mm, z atestem higieniczności E1 oklejony obrzeżem PCV – min. 2 mm. Wieniec górny wykonany z trójwarstwowej płyty melaminowanej o gr. min. 25 mm.

Szuflady zamykane za pomocą zamka centralnego z wkładką patentową blokujący jednocześnie wszystkie szuflady – zamek i klucz z indywidualnym numerem.

Szuflady na prowadnicach rolkowych z tzw. „pełnym wysuwem”.

Kontener wyposażony w plastykowe stopki.

Całość montowana za pomocą wysokiej jakości meblowych złączy mimośrodowych, w sposób trwały, gwarantujący stabilność i bezpieczne użytkowanie.

Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Stolik  okrągły Ø 600 mm

Stolik o wysokości 750 mm, z blatem okrągłym o średnicy 600 mm. Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm.

Noga wykonana z metalowego profilu o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonego na metalowej podstawie okrągłej o średnicy zapewniającej dobrą stabilność również lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

Rysunek poglądowy

- Stolik okrągły Ø 900 mm

Stolik o wysokości 750 mm, z blatem okrągłym o średnicy 900 mm. Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone z PCV – min. 2 mm.

Noga wykonana z metalowego profilu o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonego na metalowej podstawie okrągłej o średnicy zapewniającej dobrą stabilność również lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

Rysunek poglądowy

- Stolik  kwadratowy 600 x 600 x 750 mm

Stolik o wysokości 750 mm, z blatem kwadratowym o boku 600 mm.

Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm.

Noga wykonana z metalowego profilu o przekroju okrągłym o średnicy 60 mm, lakierowanego proszkowo na kolor RAL 9006, osadzonego na metalowej podstawie okrągłej o średnicy zapewniającej dobrą stabilność również lakierowanej proszkowo na kolor RAL 9006.

Rysunek poglądowy

- Stół prostokątny o wymiarach 1400 x 800 x 830 mm

Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 36 mm, obrzeża wykończone PCV - min. 2 mm.

Wysokość stołu regulowana w zakresie min. 810 - 830 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu stołu, stelaż cofnięty od krawędzi blatu o 5 mm.

Stelaż stołu wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju prostokątnym o wymiarach 50x30x1,5 mm, nogi wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40x1,5 mm lub okrągłe Ø 43 mm montowane w sposób umożliwiający szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji (np. za pomocą kostki). Noga zakończona stopą regulacyjną o zakresie regulacji min. od 0 do 20 mm.

Stelaż lakierowany proszkowo na kolor alu (RAL 9006).

Rysunek poglądowy

- Stół prostokątny o wymiarach  2300 x 1000 x 830 mm

Blat wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), o grubości min. 36 mm, obrzeża wykończone PCV - min. 2 mm.

Wysokość stołu regulowana w zakresie min. 810 - 830 mm. Wymiary zewnętrzne (szerokość i głębokość) tożsame z wymiarami blatu stołu, stelaż cofnięty od krawędzi blatu o 5 mm.

Stelaż stołu wykonany z zamkniętych profili stalowych o przekroju prostokątnym o wymiarach 50x30x1,5 mm, nogi wykonane z zamkniętych profili stalowych o przekroju kwadratowym 40x40x1,5 mm lub okrągłe Ø 43 mm montowane w sposób umożliwiający szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji (np. za pomocą kostki). Noga zakończona stopą regulacyjną o zakresie regulacji min. od 0 do 20 mm.

Stelaż lakierowany proszkowo na kolor alu (RAL 9006).

Rysunek poglądowy

- Stół szkolny 1300 x 500 x 720 - 740 mm

Stelaż metalowy, blat wykonany z laminowanej płyty o gr. min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm.

Rysunek poglądowy

- Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej.

Podstawa pięcioramienna plastikowa, w kolorze czarnym.

Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna.

Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.

Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.

Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką poliuretanową o gęstości min. 80 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.

Oparcie regulowane, z tworzywa, złożone z dwóch części: pierwsza konstrukcyjna, druga podpierająca plecy, elastyczna, wyklejona wylewaną w formie pianką o gęstości min.  75 kg/m3, tapicerowaną tkaniną. Oparcie z tworzywa, tapicerowane z przodu, z tyłu tworzywo.

Podłokietnik regulowany z nakładką polipropylenową – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: czarny.

Gabaryty zewnętrzne:

wysokość całkowita: 970-1140 mm

szerokość całkowita: 680 mm

głębokość całkowita: 640 mm

wysokość siedziska: 400-500 mm

szerokość siedziska: 480 mm

głębokość siedziska: 450 mm

wysokość podłokietnika: 600-770 mm

Minimalne parametry użytkowe tapicerki krzesła:

    - odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a (wg normy PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej),

    - odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN ISO 12945-2 lub równoważnej),

    - trudnozapalność  – papieros (wg normy PN-EN 1021-1 lub równoważnej).

Rysunek poglądowy przykładowego krzesła

30 A. Krzesło obrotowe tapicerowane z podłokietnikami na podstawie 5-ramiennej.

Podstawa pięcioramienna, z poliamidu. Podstawa nie posiadająca metalowej konstrukcji wewnętrznej - pełen odlew z tworzywa – spełniająca wymagania normy EN 1335-1 lub równoważnej.

Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna.

Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.

Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan).

Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m3, tapicerowaną tkaniną.

Oparcie z tworzywa wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą o gęstości min. 25 kg/m3, tapicerowaną tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia.

Podłokietnik stały z tworzywa sztucznego, kolor czarny.

Gabaryty zewnętrzne:

wysokość całkowita: 960 – 1080 mm

szerokość całkowita: 620 mm

głębokość całkowita: 610 mm

wysokość siedziska: 450 - 470 mm

szerokość siedziska: 480 mm

głębokość siedziska:400 mm

wysokość całkowita: 960 – 1080 mm

Minimalne parametry użytkowe tapicerki krzesła:

    - odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a (wg normy PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej),

    - odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN ISO 12945-2 lub równoważnej),

    - trudnozapalność  – papieros (wg normy PN-EN 1021-1 lub równoważnej).

Rysunek poglądowy przykładowego krzesła

- Krzesło tapicerowane z oparciem na stelażu malowanym proszkowo.

Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości, bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.

Stelaż wykonany z rury owalnej o wymiarach 30 x 15 mm, lakierowany proszkowo na kolor czarny.

Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości min. 25 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską. Maskownica siedziska w kolorze czarnym.

Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą o gęstości min. 35 kg/m3 oraz tkaniną tapicerską - maskownica oparcia w kolorze czarnym.

Minimalne parametry użytkowe tapicerki krzesła:

    - odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a (wg normy PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej),

    - odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN ISO 12945-2 lub równoważnej),

    - trudnozapalność  – papieros (wg normy PN-EN 1021-1 lub równoważnej).

Gabaryty zewnętrzne:

wysokość  całkowita	830 mm

wysokość  siedziska	450 mm

szerokość  całkowita	540 mm

głębokość  całkowita	560 mm

Rysunek poglądowy przykładowego krzesła

- Krzesło ze sklejki grubość sklejki min. 12 mm, na stelażu malowanym proszkowo.

Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości, bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.

Stelaż wykonany z rury owalnej o wymiarach 30 x 15 mm, lakierowany proszkowo na kolor czarny.

Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.

Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.

Rysunek poglądowy przykładowego krzesła

- Krzesło z sklejki i z składanym pulpitem, grubość sklejki min. 12 mm, na stelażu malowanym proszkowo.

Krzesło konferencyjne - stelaż metalowy na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury kształtowej o bardzo dużej wytrzymałości, bez spłaszczeń rury na ostrych zgięciach. Rura musi mieć jednakowy kształt i przekrój na całej swojej długości.

Stelaż wykonany z rury owalnej o wymiarach 30 x 15 mm, lakierowany proszkowo na kolor czarny.

Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.

Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego.

Krzesło wyposażone w podłokietniki stałe. Jeden z podłokietników z blatem-pulpitem składanym.

Rysunek poglądowy przykładowego krzesła

Rysunek poglądowy podłokietnika z pulpitem

- Fotel obrotowy tapicerowany tkaniną

Podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium. Częściowo polerowana, częściowo malowana na kolor biały.

Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna.

Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.

Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.

Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane tkaniną.

Oparcie wykonane ze sklejki drzewa liściastego wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane w całości tkaniną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia.

Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: srebrny metaliczny.

Rysunek poglądowy oraz wymiary fotela:

Minimalne parametry użytkowe tapicerki fotela:

    - odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a (wg normy PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej),

    - odporność na pilling – 4-5 (wg normy PN-EN ISO 12945-2 lub równoważnej),

    - trudnozapalność  – papieros i zapałka (wg norm: PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 lub równoważnych).

- Fotel obrotowy tapicerowany skórą ekologiczną

Podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium. Częściowo polerowana, częściowo malowana na kolor biały.

Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna.

Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.

Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.

Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane skórą ekologiczną.

Oparcie wykonane ze sklejki drzewa liściastego wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane w całości skórą ekologiczną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia.

Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: srebrny metaliczny.

Rysunek poglądowy oraz wymiary fotela:

Minimalne parametry użytkowe tapicerki fotela:

    - odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a (wg normy PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej),

    - trudnozapalność  – papieros i zapałka (wg norm: PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 lub równoważnych).

- Fotel obrotowy tapicerowany skórą  naturalną.

Podstawa pięcioramienna, wykonana z aluminium. Częściowo polerowana, częściowo malowana na kolor biały.

Podnośnik gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Obudowa amortyzatora czarna.

Mechanizm umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego.

Dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych (parkiet, panele podłogowe) lub twarde do powierzchni miękkich (wykładzina, dywan). Kółka wyposażone w hamulec, który zapobiega „odjeżdżaniu” krzesła bez obciążenia.

Siedzisko wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wykładanej specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane skórą naturalną.

Oparcie wykonane ze sklejki drzewa liściastego wykładane specjalnie modelowaną pianką ciętą, tapicerowane w całości skórą naturalną. Oparcie odpowiednio wyprofilowane z wyraźnym podparciem pod część lędźwiową. Regulacja wysokości oparcia.

Podłokietnik regulowany z nakładką poliuretanową – regulacja góra-dół. Kolor stelaża podłokietnika: srebrny metaliczny.

Rysunek poglądowy oraz wymiary fotela:

Minimalne parametry użytkowe tapicerki fotela:

    - odporność na ścieranie – 100.000 cykli Martindale’a (wg normy PN-EN ISO 12947-2 lub równoważnej),

    - trudnozapalność  – papieros i zapałka (wg norm: PN-EN 1021-1 i PN-EN 1021-2 lub równoważnych).

- Szafa ubraniowo-aktowa zamknięta 800 x 420 x 2000 mm

Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.

Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.

Szafa dwufunkcyjna, podzielona na część „ubraniową” i „aktową”. Podział pionowy, w stosunku około 2:1. Część ubraniowa wyposażona w jedną półkę i umieszczony pod nią wieszak wysuwany (tzw. „puzon”).

Wszystkie półki wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Obrzeża półek oklejone PCV - min. 2 mm. Dwie półki konstrukcyjne, połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Szafa zamknięta drzwiami płytowymi. Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV – min. 2 mm. Drzwi wchodzące pod wieniec górny, a zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.

Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

Rysunek poglądowy

- Szafa ubraniowo-aktowa zamknięta 800 x 600 x 2000 mm

Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV - min. 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.

Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.

Szafa dwufunkcyjna, podzielona na część „ubraniową” i „aktową”. Podział pionowy, w stosunku około 2:1. Część ubraniowa wyposażona w jedną półkę i umieszczony pod nią wieszak – drążek metalowy.

Wszystkie półki wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Obrzeża półek oklejone PCV - min. 2 mm. Dwie półki konstrukcyjne, połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Szafa zamknięta drzwiami płytowymi. Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV – min. 2 mm. Drzwi wchodzące pod wieniec górny, a zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.

Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

Rysunek poglądowy

- Szafa aktowa średnia  o wymiarach 800 x 420 x 1150 mm

Korpus wykonany z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 640 kg/m3, o klasie higieniczności E1 (zawartość wolnego formaldehydu poniżej 8 mg/100 g.s.m), grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe.

Szafa zamknięta od góry wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 25 mm, wykończonej PCV – min. 2 mm oraz od dołu wieńcem z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm, obrzeża wykończone PCV – min. 2 mm. Tył szafy wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm. Kolor płyty do ustalenia z Zamawiającym.

Wszystkie półki wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Przednie obrzeża półek oklejone PCV, o grubości min. 2 mm. Dwie półki konstrukcyjne, połączone z korpusem za pomocą złącz meblowych mimośrodowych.

Regulacja poziomu w czterech punktach z regulatorami umieszczonymi w cokole, wewnątrz szafy.

Szafa zamknięta drzwiami płytowymi. Drzwi wykonane z trójwarstwowej, melaminowanej płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Obrzeża drzwi oklejone PCV – min. 2 mm. Drzwi wchodzące pod wieniec górny, a zachodzące na wieniec dolny. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.

Rysunek poglądowy

- Szafka wisząca zamykana drzwiczkami z 1 półką  400 x 400 x 750 mm

Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, oklejonej PCV – min. 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, oklejonej PCV o grubości min. 2 mm.

Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1.

Szafka montowana na listwie montażowej, na tzw. „ucios”.

Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów

Rysunek poglądowy

- Szafka wisząca zamykana drzwiczkami z 1 półką  800 x 400 x 750 mm

Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, obrzeża oklejone PCV – min. 2 mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Wewnątrz szafki 1 półka wykonana z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, obrzeże oklejone PCV  grubości min. 2 mm.

Drzwi szafki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 18 mm. Drzwi montowane do korpusu za pomocą zawiasów puszkowych, o kącie rozwarcia 1000 - 1100.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1.

Szafka montowana na listwie montażowej, na tzw. „ucios”.

Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów.

Rysunek poglądowy

- Szafka wisząca otwarta z 1 półką  800 x 400 x 750 mm

Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, oklejonej PCV min. 0,5mm. Tył szafki wykonany z płyty HDF o grubości min. 3,2 mm.

Wewnątrz szafki 2 półki wykonane z płyty melaminowanej o grubości min. 25 mm, oklejonej PCV o grubości min. 0,5 mm.

Cała konstrukcja montowana bez kleju, na złącza mimośrodowe. Wykonana z płyt melaminowanych o klasie higieniczności E1.

Szafka montowana na listwie montażowej, na tzw. „ucios”.

Kolorystyka wybrana zostanie przez Zamawiającego po przedstawieniu wzorów

Rysunek poglądowy

- Wózek pod komputer wykonany z płyty meblowej grubości min. 18 mm na kółkach, 250 x 600 mm

- Półka na klawiaturę – wysuwana, wykonana z płyty meblowej o gr. min. 18 mm, 700x350 mm

- Nadstawka pod monitor z płyty meblowej o gr. min. 18 mm, 300 x 300 x 100 mm

- Półka z płyty meblowej grubości min. 18 mm z ogranicznikami  800 x 150 mm

47.  Wieszak ubraniowy drewniany, 6 ramion

Rysunek poglądowy

48.  Wieszak ubraniowy metalowy, 8 ramion

Rysunek poglądowy